|  | Hilcord 51 |
| --- | --- |
|  | Rörtråd för olegerat stål |
|  | AWS A5.20: E71 T-5 H4 / E70t-5 M H4 EN758: T42 4 B C 3 H5 / T42 4 B M 3 H5 |

| Typ av tråd: Basisk rörtråd | Strömart: | Svetslägen: |
| --- | --- | --- |
| Godkännanden: ABS, DNV, LR, TÜV | Skyddsgas: blandgas 80% Ar 20% CO2 eller ren CO2 |  |

Hilcord 51 är en basisk rörtråd för stål med en brottgräns upp till 520N/mm². God svetsbarhet, slaggen lossnar lätt och den ger lite svetsstänk..

###### Motsvarande produkter för andra svetsmetoder:

| Elektrod- svetsning | Mig- svetsning | Rörtråds- svetsning | Tig- svetsning | Gas- svetsning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basic Directa | SG-2 | - | Fer SG 2 | - |

#### Sammansättnng hos svetsgodset, vikt%:

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | V | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | 1,50 | 0,45 | ( 0,030 | ( 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |

##### Mekaniska egenskaper (helsvetsgods):

| Tillstånd | Sträckgräns 0,2% N/mm² | Brottgräns N/mm² | Förlängning Lo=5d - % | Slagseghet ISO-V J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svetsgods | ( 420 | ( 520 | ( 24 | -40ºC ( 50 |

Värden framtagna vid svetsning med blandgas

### Förpacknings- och svetsdata:

| Diameter mm. | Spoltyp | Vikt per spole kg | Ström A | Spänning V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | BS300 | 16 | 120-350 | 18-32 |
| 1,6 | BS300 | 16 | 200-450 | 20-34 |

RINGDAHL MASKINER AB

Tel: 031-831240   Fax 031-404446

www.ringdahl-maskiner.se