|  | Hilchrome W316L Si |
| --- | --- |
|  | Tigsvetstråd för rostfritt stål – syrabeständig |
|  | AWS A5.9: ER 316Lsi |
|  | EN 12072: W 19 12 3 L Si |
|  | Werkstoffnr. 1.4430 |

| Typ av tråd: Homogen tråd | Strömart: | Svetslägen: |
| --- | --- | --- |
| Godkännanden: CL, TüV | Skyddsgas: Argon |  |

Tigsvetstråd för svetsning av rostfria syrafasta stål av typen 19%Cr/12%Ni/3%Mo och liknande med en arbetstemperatur upp till 400°C

###### Motsvarande produkter för andra svetsmetoder:

| Elektrod- svetsning | Mig- svetsning | Rörtråds- svetsning | Tig- svetsning | Gas- svetsning |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hilchrome 316R | Hilchrome G316LSI | Hilcord 83 | - | - |

#### Sammansättnng hos svetsgodset, vikt%:

| C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb | V | Al |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,02 | 1,70 | 0,80 |  |  | 18,8 | 12,5 | 2,8 |  |  |  |  |

##### Mekaniska egenskaper (helsvetsgods):

| Tillstånd | Sträckgräns 0,2% N/mm² | Brottgräns N/mm² | Förlängning Lo=5d - % | Slagseghet ISO-V J |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Svetsgods | ( 320 | ( 550 | ( 35 | +20ºC ( 80 -196ºC ( 35 |

### Förpacknings- och svetsdata:

| Diameter mm. | Längd mm. | Vikt Kg/förp. |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 1000 | 5 |
| 1,2 | 1000 | 5 |
| 1,6 | 1000 | 5 |
| 2,0 | 1000 | 5 |
| 2,4 | 1000 | 5 |
| 3,0 | 1000 | 5 |
| 4,0 | 1000 | 5 |

RINGDAHL MASKINER & VERKTYG AB

Tel: 031-831240   Fax 031-404446

www.ringdahl-maskiner.se